Типовые технические требования к деталям подлежащим поверхностному упрочнению.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Материал | Тех.Процесс | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 901-72 алмазным выглаживанием. | Сталь | Алмазное выглаживание | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 92 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 1039-74 алмазным выглаживанием. | Титановый сплав | Алмазное выглаживание | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 322 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 949-69 вибронаклёпом. | Алюминиевый сплав | Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение | При толщине стенок более 2,5 мм применять виброшлифование. |
| 86 | Острые кромки скруглить радиусом не менее 1 мм. | Алюминиевый сплав | Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 86 | Острые кромки скруглить радиусом не менее 1 мм. | Сталь | Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 322 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 901-72 вибронаклёпом. | Сталь | Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 86 | Острые кромки скруглить радиусом не менее 1 мм. | Титановый сплав | Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 322 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 1039-74 вибронаклёпом. | Титановый сплав | Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 86 | Острые кромки скруглить радиусом не менее 0.5 мм. | Алюминиевый сплав | Виброшлифование | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 87 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 949-69 виброшлифованием. | Алюминиевый сплав | Виброшлифование | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение | Толщина стенок не более 1,5 мм. |
| 86 | Острые кромки скруглить радиусом не менее 1 мм. | Сталь | Виброшлифование | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 87 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 901-72 виброшлифованием. | Сталь | Виброшлифование | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 321 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 949-69 виброшлифованием и вибронаклёпом. | Алюминиевый сплав | Виброшлифование, Вибронаклёп | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение | При толщине стенок от 1,5 до 2,5 мм применять совместное виброшлифование и вибронаклёп. |
| 89 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 949-69 обкаткой роликом. | Алюминиевый сплав | Обкатка роликом | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 89 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 901-72 обкаткой роликом. | Сталь | Обкатка роликом | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 89 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 1039-74 обкаткой роликом. | Титановый сплав | Обкатка роликом | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 88 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 901-72 пневмодинамическим наклёпом. | Сталь | Пневмодинамичес-кий наклёп. | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 88 | Упрочнение по инструкции ВИАМ 1039-74 пневмодинамическим наклёпом. | Титановый сплав | Пневмодинамичес-кий наклёп. | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 90 | Упрочнение поверхности отв. __ по инструкции ВИАМ 949-69 раскатыванием. | Алюминиевый сплав | Раскатывание отверстий | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 90 | Упрочнение поверхности отв. __ по инструкции ВИАМ 901-72 раскатыванием. | Сталь | Раскатывание отверстий | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 90 | Упрочнение поверхности отв. __ по инструкции ВИАМ 1039-74 раскатыванием. | Титановый сплав | Раскатывание отверстий | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 95 | Упрочнение по ПИ 1.4.009-84 ударно-барабанным методом. | Алюминиевый сплав | Ударно-барабанный метод | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 86 | Острые кромки скруглить радиусом не менее 1 мм. | Алюминиевый сплав | Ударно-барабанный метод | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |
| 323 | Радиусы скругления поверхностей не менее 2 мм. | Алюминиевый сплав | Ударно-барабанный метод | Детали подлежащие поверхностному упрочнению | упрочнение |  |