Типовые технические требования к деталям из листов.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфабрикат | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  |  | Лист | Детали из листового материала | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  |  | Лист | Детали из листового материала | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  |  | Лист | Детали из листового материала | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 31 | Изготовление и контроль по __ |  |  | Лист | Детали из листового материала | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  |  | Лист | Детали из листового материала | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 70 | Подсечки - по __ |  |  | Лист | Детали из листового материала | механическая обработка |  |
| 72 | Обработать общим,на клин,контурным или односторонним размерным травлением - по ПИ1.2.097-78 . Точность изготовления - по ПИ 1.4.277-77, класс точности __ , фактор травления __ |  |  | Лист | Детали из листового материала | размерное травление | Для алюминиевых сплавов указать вид травления : общее , на клин, контурное, одностороннее и т.д. Фактор травления указывается при необходимости |
| 74 | Шероховатость поверхности после размерного травления __ |  |  | Лист | Детали из листового материала | механическая обработка |  |
| 75 | Надписи нанести эмалью __ |  |  | Лист | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка |  |
| 76 | Шрифт 3_3,1_3 или 9_3 - по ОСТ 1 00312-78 |  |  | Лист | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка |  |
| 262 | Деталь __ изготавливать по электронному макету. |  |  | Лист | Детали из листового материала | требования к изготовлению и качеству - другие требования. |  |
| 265 | Неуказанные предельные отклонения размеров,формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80. |  |  | Лист | Детали из листового материала | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 266 | Шероховатость обрабатываемых поверхностей __ . |  |  | Лист | Детали из листового материала | механическая обработка | согласно действующим инструкциям , но не менее √Rz40. |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.1021-73. | В95п.ч.(АМВ, АМ,АТ1,АТ2, АТ3,АТ1В, АТ2В,АТ3В) | Алюминий | Лист | Детали из листового материала | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 264 | Изготавливать по инструкции НИАТ ПИ1 .4.1522-85 и инструкции ВИАМ ПИ 1.2.201-82 - для алюминиевого сплава 1420 . | 1420 | Алюминий | Лист | Детали из листового материала | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 302 | Калить и естественно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83. Группа контроля1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | Д16ч.АМ, Д16ч.АМВ, Д19ч.АМ, Д19ч.АМВ | Алюминий | Лист | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 303 | Калить и естественно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83(режим Т1, Т2 или Т3 ). Группа контроля1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | В95п.ч.АМ, В95п.ч.АМВ | Алюминий | Лист | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 299 | Калить и искусственно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83 ( режим ТГ1). Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 1420 | Алюминий | Лист, Профиль | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 304 | Старить,HV ≥320 . | БрБ2-М | Медные сплавы(Бронза) | Лента | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 304 | Старить,HV ≥360 . | БрБ2-Т | Медные сплавы(Бронза) | Лента | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 238 | Допускается наличие __ стыков в слоях ленты с перекрытием __ мм. Совпадение стыков по слоям не допускается |  | Полимерные композиционные материалы | Лента | Детали из полимерных композиционных материалов | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 268 | σ в 115 .. 140 кгс/мм 2 , 34.5 .. 42.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ВИАМ 824-71 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 08Х15Н5Д2Т-Ш (ВНС2-Ш ) | Сталь | Лист, Лента | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 138 .. 160 кгс/мм 2 , 41 .. 47 HRC .Термическая обработка по инструкции ВИАМ 824-71 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 13Х15Н4АМ3-Ш ( ВНС5-Ш ) | Сталь | Лист, Лента,Плита. | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | для деталей. |
| 311 | σ в 138 .. 160 кгс/мм 2 , 41 .. 47 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.014-91 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 13Х15Н4АМ3-Ш ( ВНС5-Ш ) | Сталь | Лист, Лента,Плита. | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | для крепежа. |
| 267 | σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 , 35.5 .. 40.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при закалке в масло ( σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 269 | σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при изотермической закалке ( σ в 110…145 кгс/мм 2 )составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.105-79. | ВТ20 | Титан | Лист | Детали из листового материала | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.164-81. | ВТ6 | Титан | Лист | Детали из листового материала | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ВТ20 | Титан | Лист | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |