Технические требования к термообработке.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфабр.-т | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | σ в 110 .. 140 кгс/мм 2 ,35.5 .. 42.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.А.038-2000.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 07Х16Н6-Ш | Сталь | Пруток круглый, Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Для деталей |
| 305 | σ в 110 .. 140 кгс/мм 2 , 35.5 .. 42.5 HRC . Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.014-91 .Отпуск при t o 325 - 380 o C.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 07Х16Н6-Ш | Сталь | Пруток круглый, Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Для крепежа |
| 268 | σ в 115 .. 140 кгс/мм 2 ,34.5 .. 42.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ВИАМ 824-71.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 08Х15Н5Д2Т-Ш( ВНС2-Ш ) | Сталь | Лист, Лента | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 138 .. 160 кгс/мм 2 ,41 .. 47 HRC.Термическая обработка по инструкции ВИАМ 824-71.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Лист, Штамповка, Поковка. | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | для деталей. |
| 311 | σ в 138 .. 160 кгс/мм 2 , 41 .. 47 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.014-91 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Лист, Штамповка, Поковка. | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | для крепежа. |
| 299 | Калить и искусственно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83 ( режим ТГ1).Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 1420 | Алюминиевый сплав | Лист, Профиль | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 306 | σ в 85 .. 105 кгс/мм 2 , 23 .. 35 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87, 1029-75.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 20Х13 | Сталь | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 274 | σ в 160 .. 190 кгс/мм 2 , 47 .. 52.5 HRC . Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 и ВИАМ ПИ 1.2.053-78 . Отпуск при 310 o C. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 30Х2ГСН2ВМ-ВД( ВЛ1-ВД) | Сталь | Пруток круглый, Поковка, Штамповка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 267 | σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкцион-ная легированная | Лист,Пруток круглый, Пруток шестигранный,Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 ,35.5 .. 40.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкцион-ная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный,Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при закалке в масло ( σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 269 | σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкцион-ная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный,Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при изотермической закалке ( σ в 110…145 кгс/мм 2 )составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 273 | σ в 160 .. 185 кгс/мм 2 , 47 .. 52.5 HRC . Изотермическая закалка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 30ХГСН2А-ВД | Сталь конструкцион-ная | Пруток круглый,Труба,Поковка, Штамповка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | При изотермической закалке деталей, стенки которых по толщине различаются более чем в 3 раза , диапазон прочности указываемый в чертеже рекомендуется расширять на 10 кгс/ мм 2 ( σ в 150…185 кгс/мм 2 ). |
| 268 | σ в 100 .. 120 кгс/мм 2 ,31 .. 37.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.262-84.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 35ХГСЛ | Сталь конструкцион-ная | Отливка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 ,35.5 .. 40.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 40ХН2МА (40ХН2ВА) | Сталь конструкцион-ная | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 275 | σ в 180 .. 200 кгс/мм 2 , 50.5 .. 53.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.053-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 40ХН2СВА-ВД, 40ХН2СМА-ВД( ЭИ 643 ) | Сталь конструкцион-ная | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 312 | Искусственно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83 ( режим Т1).Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | АК4-1ч.Т | Алюминиевый сплав | Плита | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 304 | Старить,HV ≥320 . | БрБ2-М | Медный сплав | Лента | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 304 | Старить,HV ≥360 . | БрБ2-Т | Медный сплав | Лента | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 303 | Калить и естественно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83(режим Т1, Т2 или Т3 ).Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | В95п.ч.АМ, В95п.ч.АМВ | Алюминиевый сплав | Лист | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ВТ16 | Титановый сплав | Пруток круглый | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ВТ20 | Титановый сплав | Лист | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ВТ6 | Титановый сплав | Штамповка горячая, Поковка,Плита | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 302 | Калить и естественно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | Д16ч.АМ,Д16ч.АМВ,Д19ч.АМ, Д19ч.АМВ | Алюминиевый сплав | Лист | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ОТ4 , ВТ20 | Титановый сплав | Плита, Профиль | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ОТ4 ,ВТ3-1, ВТ20 | Титановый сплав | Штамповка горячая, Поковка, Пруток круглый | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |