ТТТ – Сварные трубы и патрубки.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | * Размер для справок. |  |  | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  |  | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  |  | механическая обработка для БЧ дет. |  |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  |  | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 142 | Испытать на прочность водой или жидкостью давлением __ в течение __ . |  |  | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 143 | Испытать на герметичность воздухом или газом давлением __ в течение __ . |  |  | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  |  | указания о маркировке и клеймении для БЧ дет. | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 157 | Подсечки БЧ дет. - по __ |  |  | механическая обработка для БЧ дет. |  |
| 158 | Неуказанные предельные отклонения размеров БЧ дет. - по ОСТ 1 00022-80 |  |  | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 182 | Изготавливать по контрольному образцу (эталону) отработанному по изделию |  |  | изготовление и контроль труб и трубопроводов |  |
| 185 | Теплоизоляция трубопроводов - по ПИ1.2.019-77 |  |  | особые условия эксплуатации |  |
| 190 | Изготовление и контроль - по ОСТ 1 41278-72,ОСТ 1 41279-72,ОСТ 1 41299-72 - ОСТ 1 41301-72 |  |  | изготовление и контроль труб и трубопроводов |  |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.1555-00, категория I,II или III . | АМц,АМг6,АМг3,АМг2,1420,1201,АК 7п.ч.(АЛ9),АК 8л(ВАЛ5),ВАЛ10 | Алюминиевые сплавы | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | 08Х15Н5Д2Т(ВНС2), 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Cварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по РТМ 1.4.1819-87, категория I,II или III . | ВТ23,ВТ3-1 | Титановые сплавы | Сварка | АрДЭС - дуговая электросварка в среде аргона. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.1898-88, категория I,II или III . | ОТ4-1,ОТ4,ПТ7М. | Титановые сплавы | Сварка | АрДЭС - дуговая электросварка в среде аргона. |