ТТТ – Сварка плавлением , конструкции из сталей и титановых сплавов.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Метод | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Стали и сплавы | Сварка плавлением | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории из немагнитных материалов и сплавов. |
| 131 | Сварка ДЭС - по ПИ 1.4.1834-88, категория I,II или III. | ХН60( ВЖ98, ЭИ868 ). | Стали и сплавы | Сварка плавлением | Сварка | ДЭС - дуговая электро-сварка штучными электродами. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | ХН60( ВЖ98, ЭИ868 ). | Стали и сплавы | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Стали и сплавы | Сварка плавлением | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | 13Х15Н4АМ3(ВНС5), 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696),06Х14Н6Д2МБТ ( ЭП 817 ). | Сталь | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | ХН38ВТ( ЭИ 703 ) | Сталь жаропрочная | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 131 | Сварка ДЭС - по ПИ 1.4.1834-88, категория I,II или III. | 30ХГСА,30ХГСН2А(30ХГСНА),30Х2ГСН2ВМ (ВЛ1) ,35ХГСЛ | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | Сварка | ДЭС - дуговая электро-сварка штучными электродами. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | 30ХГСА,30ХГСН2А(30ХГСНА),30Х2ГСН2ВМ (ВЛ1) ,35ХГСЛ | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 134 | Сварка КАС - по ПИ 1.4.873-81, категория I,II или III | 30ХГСА | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | Сварка | КАС - кислородно - ацетиленовая сварка. |
| 135 | Сварка АДЭС - по ПИ 1.4.1816-87, категорияI,II или III | 30ХГСА,30ХГСН2А (30ХГСНА),30Х2ГСН2ВМ(ВЛ1) | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | Сварка | АДЭС - автоматическая дуговая электро-сварка под слоем флюса. |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Сталь конструкционная | Сварка плавлением | указания о маркировке и клеймении | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 307 | Дет. поз. __ σ в 100 .. 120 кгс/мм 2 , 31 .. 37.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.262-84 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 35ХГСЛ | Сталь конструкционная | Сварка плавлением - АрДЭС, ДЭС. | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); |  |
| 307 | Дет. поз. __ σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 , 35.5 .. 40.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); | Прокаливаемость при закалке в масло ( σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 308 | Дет. поз. __ σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); |  |
| 309 | Дет. поз. __ σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); | Прокаливаемость при изотермической закалке ( σ в 110…145 кгс/мм 2 )составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 131 | Сварка ДЭС - по ПИ 1.4.1834-88, категория I,II или III. | 12Х18Н10Т, 14Х17Н2(ЭИ268) | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | Сварка | ДЭС - дуговая электро-сварка штучными электродами. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | 14Х17Н2(ЭИ268), 14Х17Н2Л(ЭИ 268Л ), 08Х15Н5Д2Т(ВНС2), 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 134 | Сварка КАС - по ПИ 1.4.873-81, категория I,II или III | 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | Сварка | КАС - кислородно - ацетиленовая сварка. |
| 135 | Сварка АДЭС - по ПИ 1.4.1816-87, категорияI,II или III | 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | Сварка | АДЭС - автоматическая дуговая электро-сварка под слоем флюса. |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Сталь нержавеющая | Сварка плавлением | указания о маркировке и клеймении | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | 13Х11Н2В2МФ ( ЭИ 961) | Сталь нержавеющая пружинная | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 131 | Сварка ДЭС - по ПИ 1.4.1834-88, категория I,II или III. | 20 | Сталь углеродистая | Сварка плавлением | Сварка | ДЭС - дуговая электро-сварка штучными электродами. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.75-2000, категория I,II или III . | 20 | Сталь углеродистая | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 134 | Сварка КАС - по ПИ 1.4.873-81, категория I,II или III | 20 | Сталь углеродистая | Сварка плавлением | Сварка | КАС - кислородно - ацетиленовая сварка. |
| 135 | Сварка АДЭС - по ПИ 1.4.1816-87, категорияI,II или III | 20 | Сталь углеродистая | Сварка плавлением | Сварка | АДЭС - автоматическая дуговая электро-сварка под слоем флюса. |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь ферромагнитная | Сварка плавлением | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории из магнитных сталей и сплавов |
| 10 | * Размер для справок. |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 132 | Сварка АрДЭС - по РТМ 1.4.1819-87, категория I,II или III . | ВТ23,ВТ3-1 | Титановые сплавы | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электросварка в среде аргона. |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.1898-88, категория I,II или III . | ОТ4-1,ОТ4, ВТ6,ПТ7М,ВТ5Л,ВТ20 | Титановые сплавы | Сварка плавлением | Сварка | АрДЭС - дуговая электросварка в среде аргона. |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 139 | Маркировать БЧ дет. и клеймить К у или К к |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | указания о маркировке и клеймении | См. п . 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Титановые сплавы | Сварка плавлением | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |