Типовые технические требования – Неразрушающие методы контроля.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфабрикат | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Контроль рентгеновский по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83. |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | Для отливок 1-й и 2-й группы контроля |
| 12 | Контроль рентгеновский по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83. |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | Для отливок 1-й группы контроля |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Алюминиевые сплавы |  | Сварка плавлением - Конструкции из алюминиевых сплавов |  |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Стали и сплавы |  | Сварка плавлением - Конструкции из сталей и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории из немагнитных материалов и сплавов. |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей |  |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей |  |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титан | Плита | Детали из плит | Для высоко нагруженных и ответственных деталей. |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титан | Пруток | Детали из прутков | для ответственных деталей. |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титан | Штамповка | Детали из титановых штамповок |  |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титановые сплавы |  | Сварка плавлением - Конструкции из сталей и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь |  | Детали подлежащие механической обработке | Конкретно неразрушающий метод контроля назначает конструктор |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь | Плита | Детали из плит | Для высоко нагруженных и ответственных деталей. |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь | Пруток | Детали из прутков | для ответственных деталей. |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок |  |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь |  | Сварка плавлением - Конструкции из сталей и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории из магнитных сталей и сплавов |
| 28 | Контроль ультразвуковой - по инструкции ОСТ 1 90394-91 |  | Алюминий | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 28 | Контроль ультразвуковой - по инструкции ОСТ 1 90394-91 |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 28 | Контроль ультразвуковой - по инструкции ОСТ 1 90394-91 |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 28 | Контроль ультразвуковой - по инструкции ОСТ 1 90394-91 |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 28 | Контроль ультразвуковой - по инструкции ОСТ 1 90394-91 |  | Титан | Штамповка | Детали из титановых штамповок | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  |  |  | Сварные трубы и патрубки | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Алюминиевые сплавы |  | Сварка контактная - Конструкции из сталей, алюминиевых и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Алюминиевые сплавы |  | Сварка плавлением - Конструкции из алюминиевых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Стали и сплавы |  | Сварка контактная - Конструкции из сталей, алюминиевых и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Стали и сплавы |  | Сварка плавлением - Конструкции из сталей и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Титановые сплавы |  | Сварка контактная - Конструкции из сталей, алюминиевых и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Титановые сплавы |  | Сварка плавлением - Конструкции из сталей и титановых сплавов | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 296 | Визуальный контроль после анодирования. |  | Алюминий | Плита | Детали из плит | Для высоко нагруженных и ответственных деталей. |
| 296 | Визуальный контроль после анодирования. |  | Алюминий | Пруток | Детали из прутков | для ответственных деталей. |
| 313 | УЗК плиты по инструкции ОСТ 1 90394-91. |  |  | Плита | Детали из плит |  |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. | 08Х14Н5М2ДЛ ( ВНЛ - 3) | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | Капиллярный контроль указывать только для поверхностей имеющих чистоту не ниже √Rz20. |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | 08Х14Н5М2ДЛ ( ВНЛ - 3) | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок |  |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. | 35ХГСЛ | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | Для отливок 1-й группы контроля |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | 35ХГСЛ | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок |  |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | АК 7п.ч.(АЛ9) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов |  |
| 291 | Контроль поверхности - визуальный после анодирования, ГОСТ 23479-79. | АК 7п.ч.(АЛ9) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов |  |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | АК 8Л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов |  |
| 292 | Контроль поверхности - капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III и визуальный после анодирования. | АК 8Л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | Капиллярный контроль указывать только для поверхностей имеющих чистоту не ниже √Rz20. |