Типовые технические требования – Покрытия.

| Наименование детали | Формулировка | Материал | Полуфабрикат | Марка | Категория | Раздел | Ид-р ТТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обшивки планера из плакированного листа,не сваренные контактной сваркой,контакти-рущие и не контактирующие с топливом , в том числе фрезерованные с внутренней стороны. | Покрытие Ан.Окс.нхр/поверхность теоретического контура грунт ЭП-0215.469,остальные поверхности грунт ЭП-0215.400 ОСТ 1 90055-85 кроме посадочных мест и классных поверхностей. | Алюминиевый сплав | Лист обшивочный | 1163АТВ, Д19ч.АТВ, В95п.ч.АТ2В,В95п.ч.АТ3В,В96 | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка | 14 |
| Обшивки канала воздухозаборника из плакированного с двух сторон листа , не сваренные контактной сваркой, контактирующие и не контактирующие с топливом,в том числе фрезерованные с внутренней стороны. | Покрытие: Ан.Окс.нхр/поверхности обдуваемые воздухом грунт АК-070 один слой,остальные поверхности грунт ЭП-0215.400 ОСТ 1 90055-85.Для деталей воздухозаборника после сборки со стороны воздуха дополнительно покрыть грунтовкой АК-070,эмалью ЭП-140 серая в два слоя и лаком АК-113. | Алюминиевый сплав | Лист обшивочный | 1163АТВ, Д19ч.АТВ, В95п.ч.АТ2В,В95п.ч.АТ3В | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка | 153 |
| Обшивки люков , в том числе химически фрезерованные , сваренные с жёсткостью контактной сваркой | Покрытие: Не анодировать.После сварки снаружи эмаль ЭП-140 серая 509,внутри ЭП-140 тёмно-красная 509 ОСТ 1 90055-85.Сварку вести на сырой грунтовке ГФ-0114 с обмазкой двух свариваемых поверхностей. | Алюминиевый сплав | Лист обшивочный | 1163АТВ, Д16ч.АТВ, Д19ч.АТВ, В95п.ч.АТ2В,В95п.ч.АТ3В | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка | 155 |
| Детали из плакированного с двух сторон листа, подлежащие соединению с деталями из углеорганопластика с помощью клея | Покрытие Ан.Окс.хром/грунт ЭП-0234 в зоне приклейки в один слой.Поверхности теоретического контура грунт ЭП-0215.469, остальные поверхности грунт ЭП-0215.400 ОСТ 1 90055-85,кроме поверхностей под склейку. | Алюминиевый сплав | Лист обшивочный | 1163Т, Д16ч.АТВ, Д19ч.АТВ, В95п.ч.АТ2В,В95п.ч.АТ3В | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка | 156 |
| Обшивки планера из плакированного листа,не сваренные контактной сваркой, подлежащие клее-клёпаным соединениям, контактирущие и не контактирующие с топливом , в том числе фрезерованные с внутренней стороны. | Покрытие Ан.Окс.хром/поверхность теоретического контура грунт ЭП-0215.469,остальные поверхности грунт ЭП-0215.400 ОСТ 1 90055-85 кроме посадочных мест,классных поверхностей и поверхностей подлежащих склейке. | Алюминиевый сплав | Лист обшивочный | 1163АТВ, Д19ч.АТВ, В95п.ч.АТ2В,В95п.ч.АТ3В,В96 | Детали из листового материала | покрытия , нанесение надписей , смазка | 319 |
| Панели механически или химически фрезерованные | Покрытие: Ан.Окс.нхр/Поверхность теоретического контура покрыть грунтом ЭП-0215.469,остальные поверхности грунт ЭП-0215.400 ОСТ 1 90055-85 кроме посадочных мест,классных поверхностей и резьбы. | Алюминиевый сплав | Панель,Плита | 1163АТВ, В95п.ч.АТ1В,В95п.ч.АТ2В,В95п.ч.АТ3В,АК4-1ч.Т1 | Детали из прессованных панелей | покрытия , нанесение надписей , смазка | 154 |