Типовые технические требования – Сварка плавлением , конструкции из Алюминиевых сплавов.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | * Размер для справок. |  | Алюминиевые сплавы | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Алюминиевые сплавы | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Алюминиевые сплавы | требования к контролю |  |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Алюминиевые сплавы | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Алюминиевые сплавы | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 132 | Сварка АрДЭС - по ПИ 1.4.1555-00, категория I,II или III . | АМц,АМг6,АМг3,АМг2,1420,1201,АК 7п.ч.(АЛ9),АК 8л (ВАЛ5),ВАЛ10 | Алюминиевые сплавы | Сварка | АрДЭС - дуговая электро-сварка в среде аргона. |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Алюминиевые сплавы | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Алюминиевые сплавы | указания о маркировке и клеймении для БЧ дет. | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Алюминиевые сплавы | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |