Типовые технические требования к деталям из профилей.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфабрикат | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 31 | Изготовление и контроль по __ |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 77 | Подсечка - по __ |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | механическая обработка |  |
| 78 | Точность изготовления - по ПИ 1.4.277-77, класс точности __ , фактор травления __ |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | требования к изготовлению и качеству - другие требования | Фактор травления указывается при необходимости |
| 130 | Обработать общим,на клин,контурным или односторонним размерным травлением - по ПИ1.2.097-78 . |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | размерное травление | Для алюминиевых сплавов указать вид травления : общее , на клин, контурное, одностороннее и т.д. |
| 262 | Деталь __ изготавливать по электронному макету. |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | требования к изготовлению и качеству - другие требования. |  |
| 265 | Неуказанные предельные отклонения размеров,формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80. |  |  | Профиль | Детали из прессованных профилей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 299 | Калить и искусственно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83 ( режим ТГ1). Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 1420 | Алюминий | Лист, Профиль | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.201-82. | 1420 | Алюминий | Профиль | Детали из прессованных профилей | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.1021-73. | В95п.ч. | Алюминий | Профиль | Детали из прессованных профилей | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ОТ4 , ВТ20 | Титан | Плита, Профиль | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.105-79. | ВТ20 | Титан | Профиль | Детали из прессованных профилей | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |