Типовые технические требования к деталям из плит.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Материал | Полуф.-т | Марка | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | Маркировать шрифтом 3-3,1-3 или 9-3 - по ОСТ 1 00312-78 и клеймить К у или К к . |  | Плита |  | Маркирование и клеймение | указания о маркировке и клеймении |  |
| 262 | Деталь __ изготавливать по электронному макету. |  | Плита |  | Детали из плит | требования к изготовлению и качеству - другие требования. |  |
| 265 | Неуказанные предельные отклонения размеров,формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80. |  | Плита |  | Детали из плит | размеры , предельные отклонения размеров. |  |
| 313 | УЗК плиты по ОСТ 1 90394-91. |  | Плита |  | Детали из плит | требования к контролю |  |
| 320 | На поле чертежа детали указывается направление проката( при необходимости ). |  | Плита |  | Детали из плит | теоретический чертёж. | Для высоконагруженных и ответственных деталей. |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ 945-69. | Алюминиевый сплав | Плита | АК4-1ч.Т | Детали из плит | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ 1021-73. | Алюминиевый сплав | Плита | В95п.ч.Т1, В95п.ч.Т2, В95п.ч.Т3 | Детали из плит | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 296 | Визуальный контроль после анодирования. | Алюминиевый сплав | Плита |  | Детали из плит | требования к контролю |  |
| 312 | Искусственно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83 ( режим Т1).Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | Алюминиевый сплав | Плита | АК4-1ч.Т | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 315 | Предельные отклонения на обрабатываемые толщины стенок,полок,рёбер +0,3−0,2. | Алюминиевый сплав | Плита |  | Детали из плит | размеры , предельные отклонения размеров. |  |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. | Титановый сплав | Плита |  | Детали из плит | требования к контролю | Для высоко нагруженных и ответственных деталей. |
| 263 | Изготавливать по инструкции ПИ 1.2.105-79. | Титановый сплав | Плита | ВТ20 | Детали из плит | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ПИ 1.2.107-79. | Титановый сплав | Плита | ВТ23 | Детали из плит | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ПИ 1.2.164-81. | Титановый сплав | Плита | ВТ6 | Детали из плит | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 315 | Предельные отклонения на обрабатываемые толщины стенок,полок,рёбер +0,4−0,3. | Титановый сплав | Плита |  | Детали из плит | размеры , предельные отклонения размеров. |  |