Типовые технические требования к деталям из прутков.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфабрикат | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | Неуказанные предельные отклонения размеров,формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80. |  |  | Пруток | Детали из прутков | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 295 | Технические условия на изготовление и приёмку болтов по ОСТ 1 31101-80. |  |  | Пруток | Детали из прутков | дополнительные требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ 945-69. | АК4-1ч.Т1 | Алюминий | Пруток | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 296 | Визуальный контроль после анодирования. |  | Алюминий | Пруток | Детали из прутков | требования к контролю | для ответственных деталей. |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь | Пруток | Детали из прутков | требования к контролю | для ответственных деталей. |
| 294 | Сбег,недовод,проточки,выточки под резьбу по ОСТ 1 00010-81 ( Проточки под резьбу для болтов из высокопрочных сталей по ГОСТ 10549-80,тип П.Для особоответственных деталей наружная резьба с закруглённой впадиной по ОСТ 1 00105-83). |  | Сталь | Пруток | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - механическая обработка |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.824-71. | 08Х15Н5Д2Т-У-Ш( ВНС-2-У-Ш ) | Сталь | Пруток круглый | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.824-71. | 13Х15Н4АМ3-Ш( ВНС-5-Ш ) | Сталь | Пруток круглый | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.053-78. | 30Х2ГСН2ВМ-ВД( ВЛ1-ВД) | Сталь | Пруток круглый | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 268 | σ в 110 .. 140 кгс/мм 2 , 35.5 .. 42.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.038-77 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 07Х16Н6-Ш | Сталь | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Для деталей |
| 305 | σ в 110 .. 140 кгс/мм 2 , 35.5 .. 42.5 HRC . Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.014-77 .Отпуск при t o 325 - 380 o C.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 07Х16Н6-Ш | Сталь | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Для крепежа |
| 306 | σ в 85 .. 105 кгс/мм 2 , 23 .. 35 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87, 1029-75.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 20Х13 | Сталь | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 274 | σ в 160 .. 190 кгс/мм 2 , 47 .. 52.5 HRC . Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 и ВИАМ ПИ 1.2.053-78 . Отпуск при 310 o C. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 30Х2ГСН2ВМ-ВД( ВЛ1-ВД) | Сталь | Пруток круглый, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.053-78. | 30ХГСН2А | Сталь | Пруток шестигранный | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 268 | σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 , 35.5 .. 40.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 40ХН2МА(40ХН2ВА) | Сталь конструкционная | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 275 | σ в 180 .. 200 кгс/мм 2 , 50.5 .. 53.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.053-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 40ХН2СВА-ВД, 40ХН2СМА-ВД( ЭИ 643 ) | Сталь конструкционная | Пруток круглый | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 273 | σ в 160 .. 185 кгс/мм 2 , 47 .. 52.5 HRC . Изотермическая закалка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 30ХГСН2А-ВД | Сталь конструкционная | Пруток круглый,Труба,Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | При изотермической закалке деталей, стенки которых по толщине различаются более чем в 3 раза , диапазон прочности указываемый в чертеже рекомендуется расширять на 10 кгс/ мм 2 ( σ в 150…185 кгс/мм 2 ). |
| 267 | σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 , 35.5 .. 40.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при закалке в масло ( σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 269 | σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при изотермической закалке ( σ в 110…145 кгс/мм 2 )составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титан | Пруток | Детали из прутков | требования к контролю | для ответственных деталей. |
| 263 | Изготавливать по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.105-79. | ВТ20 | Титан | Пруток круглый | Детали из прутков | требования к изготовлению и качеству - другие требования |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ВТ16 | Титан | Пруток круглый | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ОТ4 ,ВТ3-1, ВТ20 | Титан | Штамповка горячая ,Поковка, Пруток круглый | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |