Типовые технические требования – Отливки.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфабрикат | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | теоретический чертёж |  |
| 4 | Отливка АК 7п.ч(АЛ9) или АК 8Л(ВАЛ5) ОСТ 1 90021-92, группа контроля I , II , IIа или III по ОСТ 1 90074-72. | АК 7п.ч.(АЛ9) , АК 8л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 6 | Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-92. |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 9 | Предельные отклонения размеров отливки - по ОСТ 1 41154-86 , класс точности Лт 4 , 5 или 6. |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Класс точности назначается конструктором исходя из требований к детали с учётом технических возможностей и экономической целесообразности получения её с заданной точностью. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 12 | Контроль рентгеновский по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83. |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к контролю | Для отливок 1-й и 2-й группы контроля |
| 15 | Испытать на герметичность давлением __ в течение __ . В случае негерметичности герметизировать лаком __ - по ПИ 1.2.091-79 . |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | условия и методы испытаний |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 286 | σ в на отдельно отлитых образцах ≥ 18 кгс/мм 2 . | АК 7п.ч.(АЛ9) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 286 | σ в на отдельно отлитых образцах ≥ 30 кгс/мм 2 . | АК 8Л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 287 | Термическая обработка по ОСТ 1 90088-80 (режим Т4) ,Группа контроля 1 , 2 , 2а , 3 , 4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | АК 7п.ч.(АЛ9) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к термообработке |  |
| 288 | Термическая обработка по ОСТ 1 90088-80 (режим Т5), Группа контроля 1 , 2 , 2а , 3 , 4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | АК 8Л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к термообработке |  |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | АК 7п.ч.(АЛ9) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к контролю |  |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | АК 8Л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к контролю |  |
| 291 | Контроль поверхности - визуальный после анодирования , ГОСТ 23479-79. | АК 7п.ч.(АЛ9) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к контролю |  |
| 292 | Контроль поверхности - капиллярный по ОСТ 1 90282-79 .Уровень чувствительности I , II или III , по умолчанию Ⅱ и визуальный после анодирования . | АК 8Л(ВАЛ5) | Алюминиевые сплавы | Отливка | Детали из алюминиевых сплавов | требования к контролю | Капиллярный контроль указывать только для поверхностей имеющих чистоту не ниже √Rz20. |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | теоретический чертёж |  |
| 6 | Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-92. |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 9 | Предельные отклонения размеров отливки - по ОСТ 1 41154-86 , класс точности Лт 4 , 5 или 6. |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Класс точности назначается конструктором исходя из требований к детали с учётом технических возможностей и экономической целесообразности получения её с заданной точностью. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 12 | Контроль рентгеновский по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83. |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к контролю | Для отливок 1-й группы контроля |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79 . Уровень чувствительности I , II или III , по умолчанию Ⅱ. | 08Х14Н5М2ДЛ( ВНЛ - 3 ) | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к контролю | Капиллярный контроль указывать только для поверхностей имеющих чистоту не ниже √Rz20. |
| 19 | Контроль магнитно-порошковый - по РТМ 1.2.020-81. Уровень чувствительности А , Б или В, по умолчанию Б. | 35ХГСЛ | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к контролю | Для отливок 1-й группы контроля |
| 289 | σ в 125 .. 145 кгс/мм 2 , d отп. 3.3 .. 2.9 мм. Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.262-84 . Группа контроля 1 , 2 , 2а , 3 , 4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 08Х14Н5М2ДЛ( ВНЛ - 3 ) | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к термообработке |  |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | 08Х14Н5М2ДЛ( ВНЛ - 3 ) | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к контролю |  |
| 290 | Рентгеноконтроль по инструкции ВИАМ ПИ 1.2.226-83 . | 35ХГСЛ | Сталь | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к контролю |  |
| 4 | Отливка 35ХГСЛ ОСТ 1 90093-82, группа контроля I , II , IIа или III по ОСТ 1 90074-72. | 35ХГСЛ | Сталь конструкционная | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) | ОСТ 1 90093-82 - для конструкционных сталей |
| 268 | σ в 100 .. 120 кгс/мм 2 , 31 .. 37.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.262-84 . Группа контроля 1 , 2 , 2а , 3 , 4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 35ХГСЛ | Сталь конструкционная | Отливка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 286 | σ в на отдельно отлитых образцах ≥ 100 кгс/мм 2 . | 35ХГСЛ | Сталь конструкционная | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 4 | Отливка 08Х14Н5М2ДЛ( ВНЛ-3 ) ОСТ 1 90090-79, группа контроля I , II , IIа или III по ОСТ 1 90074-72. | 08Х14Н5М2ДЛ( ВНЛ - 3 ) | Сталь нержавеющая | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) | ОСТ 1 90090-79 - для высоколегированных сталей со специальными свойствами |
| 286 | σ в на отдельно отлитых образцах ≥ 125 кгс/мм 2 . | 08Х14Н5М2ДЛ( ВНЛ - 3 ) | Сталь нержавеющая | Отливка | Детали из стальных отливок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |