Типовые технические требования к штамповкам

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Полуфаб.-т | Категория | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 22 | Штамповка 1420 - по ОСТ 1 90296-81,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 1420 | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 22 | Штамповка АК4-1ч.Т1,В95п.ч.Т1,В95п.ч.Т2,В95п.ч.Т3,АМг3М или АМг6М - по ОСТ 1 90073-85,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | АК4-1ч.Т1, В95п.ч.Т1, В95п.ч.Т2, В95п.ч.Т3, АМг3М,АМг6М | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 23 | Штамповочный уклон __ o . |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | ОСТ 1 41188-78 - для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 ; ОСТ 1 92082-80 - для штамповок с площадью проекции свыше 480 см 2 . |
| 25 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 41187-78,класс точности 5 или 6. |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 : - класс точности 6 - при круговой обработке; - класс точности 5 - в остальных случаях |
| 26 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 92082-80,класс точности 1 или 2. |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции более 480 см 2 : - класс точности 1 - для необрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей при круговой обработке. |
| 28 | Контроль ультразвуковой по ОСТ 1 90394-91. |  | Алюминиевый сплав | Штамповка | Детали из алюминиевых штамповок | требования к контролю | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 316 | Разрешается изготавливать из плиты АК4-1ч.Т по ОСТ 1 90117-83.Искусственно старить по инструкции ПИ 1.2.255-83(режим Т1).Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78 без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | АК-4-1ч.Т | Алюминиевый сплав | Штамповка, Плита | Детали из алюминиевых штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из плиты В95п.ч.Т1,В95п.ч.Т2 или В95п.ч.Т3 по ТУ 1-92-161-90,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | В95п.ч.Т1, В95п.ч.Т2, В95п.ч.Т3 | Алюминиевый сплав | Штамповка, Плита | Детали из алюминиевых штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из поковки АК4-1ч.Т1,В95п.ч.Т1,В95п.ч.Т2 или В95п.ч.Т3 по ОСТ 1 90073-85,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | АК4-1ч.Т1, В95п.ч.Т1, В95п.ч.Т2, В95п.ч.Т3 | Алюминиевый сплав | Штамповка, Поковка | Детали из алюминиевых штамповок | дополнительные требования | Применяется для первых изделий , при этом указываются : марка материала, стандарт или технические условия , группа контроля , вид термической обработки |
| 317 | Разрешается изготавливать из поковки АМг3М или АМг6М по ОСТ 1 90073-85,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | АМг3М, АМг6М | Алюминиевый сплав | Штамповка, Поковка | Детали из алюминиевых штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка АК4-1ч.Т1 по ОСТ 1 90395-91,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | АК4-1ч.Т1 | Алюминиевый сплав | Штамповка, Пруток | Детали из алюминиевых штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка АМг3М или АМг6М по ГОСТ 21488-76,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | АМг3М, АМг6М | Алюминиевый сплав | Штамповка, Пруток | Детали из алюминиевых штамповок | дополнительные требования |  |
| 268 | σ в 138 .. 160 кгс/мм 2 ,41 .. 47 HRC.Термическая обработка по инструкции ВИАМ 824-71.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Лист, Штамповка, Поковка. | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | для деталей. |
| 311 | σ в 138 .. 160 кгс/мм 2 , 41 .. 47 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.014-91 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Лист, Штамповка, Поковка. | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | для крепежа. |
| 274 | σ в 160 .. 190 кгс/мм 2 , 47 .. 52.5 HRC . Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 и ВИАМ ПИ 1.2.053-78 . Отпуск при 310 o C. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 30Х2ГСН2ВМ-ВД( ВЛ1-ВД) | Сталь | Пруток круглый, Поковка, Штамповка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 110 .. 140 кгс/мм 2 ,35.5 .. 42.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.А.038-2000.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 07Х16Н6-Ш | Сталь | Пруток круглый, Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Для деталей |
| 305 | σ в 110 .. 140 кгс/мм 2 , 35.5 .. 42.5 HRC . Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.014-91 .Отпуск при t o 325 - 380 o C.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 07Х16Н6-Ш | Сталь | Пруток круглый, Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Для крепежа |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 19 | Контроль магнитный - по РТМ 1.2.020-81.Уровень чувствительности А,Б или В. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | требования к контролю |  |
| 23 | Штамповочный уклон __ o . |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | ОСТ 1 41188-78 - для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 ; ОСТ 1 92082-80 - для штамповок с площадью проекции свыше 480 см 2 . |
| 25 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 41187-78,класс точности 5 или 6. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 : - класс точности 6 - при круговой обработке; - класс точности 5 - в остальных случаях |
| 26 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 92082-80,класс точности 1 или 2. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции более 480 см 2 : - класс точности 1 - для необрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей при круговой обработке. |
| 28 | Контроль ультразвуковой по ОСТ 1 90394-91. |  | Сталь | Штамповка | Детали из стальных штамповок | требования к контролю | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 22 | Штамповка 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭИ696М-ВД) - по ОСТ 1 90176-75,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭИ696М-ВД) | Сталь | Штамповка, Поковка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 22 | Штамповка 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) - по ОСТ 1 90176-75,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | Сталь | Штамповка, Поковка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 22 | Штамповка 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) - по ОСТ 1 90176-75,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Штамповка, Поковка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭИ696М-ВД) по ТУ 14-1-2918-80,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭИ696М-ВД) | Сталь | Штамповка, Поковка | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) по ТУ 14-1-2918-80,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | Сталь | Штамповка, Поковка | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования | Применяется для первых изделий , при этом указываются : марка материала, стандарт или технические условия , группа контроля , вид термической обработки |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) по ТУ 14-1-2918-80,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Штамповка, Поковка | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) по ТУ 14-1-3297-82,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 13Х11Н2В2МФ-Ш(ЭИ961-Ш) | Сталь | Штамповка, Пруток | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) по ТУ 14-1-940-74,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 13Х15Н4АМ3-Ш(ВНС5-Ш) | Сталь | Штамповка, Пруток | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка круглого 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭИ696М-ВД) по ТУ 14-1-312-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭИ696М-ВД) | Сталь | Штамповка, Пруток круглый | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка шестигранного 10Х11Н23Т3МР-ВД(ЭИ696М-ВД) по ТУ 14-1-3957-85,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭИ696М-ВД) | Сталь | Штамповка, Пруток шестигранный | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к контролю |  |
| 23 | Штамповочный уклон __ o . |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 25 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 41187-78,класс точности 5 или 6. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 : - класс точности 6 - при круговой обработке; - класс точности 5 - в остальных случаях. |
| 26 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 92082-80,класс точности 1 или 2. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции более 480 см 2 : - класс точности 1 - для необрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей при круговой обработке. |
| 28 | Контроль ультразвуковой по ОСТ 1 90394-91. |  | Сталь жаропрочная | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к контролю | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 273 | σ в 160 .. 185 кгс/мм 2 , 47 .. 52.5 HRC . Изотермическая закалка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 . | 30ХГСН2А-ВД | Сталь конструкцион-ная | Пруток круглый,Труба,Поковка, Штамповка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | При изотермической закалке деталей, стенки которых по толщине различаются более чем в 3 раза , диапазон прочности указываемый в чертеже рекомендуется расширять на 10 кгс/ мм 2 ( σ в 150…185 кгс/мм 2 ). |
| 22 | Штамповка 30ХГСА,30ХГСН2А-ВД,30Х2ГСН2ВМ-ВД( ВЛ1-ВД ) или 18Х2Н4ВА - по ТУ 1-92-156-90,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 30ХГСА, 30ХГСН2А-ВД, 30Х2ГСН2ВМ-ВД(ВЛ1-ВД), 18Х2Н4ВА | Сталь конструкцион-ная | Штамповка | Детали из стальных штамповок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 30ХГСА,30ХГСН2А-ВД,30Х2ГСН2ВМ-ВД( ВЛ1-ВД ) или 18Х2Н4ВА по ТУ 1-92-156-90,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 30ХГСА, 30ХГСН2А-ВД, 30Х2ГСН2ВМ-ВД (ВЛ1-ВД), 18Х2Н4ВА | Сталь конструкцион-ная | Штамповка, Поковка | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования | Применяется для первых изделий , при этом указываются : марка материала, стандарт или технические условия , группа контроля , вид термической обработки |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 18Х2Н4ВА по ТУ 14-1-950-86,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 30ХГСА, 18Х2Н4ВА | Сталь конструкцион-ная | Штамповка, Пруток | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 30ХГСА или 30ХГСН2А-ВД по ТУ 14-1-950-86,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 30ХГСА, 30ХГСН2А-ВД | Сталь конструкцион-ная | Штамповка, Пруток | Детали из стальных штамповок | дополнительные требования |  |
| 267 | σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкцион-ная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный,Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 268 | σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 ,35.5 .. 40.5 HRC.Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87.Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкцион-ная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный,Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при закалке в масло ( σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 269 | σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78 | 30ХГСА | Сталь конструкцион-ная легированная | Лист,Пруток круглый,Пруток шестигранный,Штамповка, Поковка | Термическая обработка сталей ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке | Прокаливаемость при изотермической закалке ( σ в 110…145 кгс/мм 2 )составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к контролю |  |
| 22 | Штамповка 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2-Ш) - по ОСТ 1 90357-84,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2-Ш) | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 22 | Штамповка 12Х18Н10Т или 14Х17Н2(ЭИ268) - по ОСТ 1 90176-75,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 (ЭИ268) | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 23 | Штамповочный уклон __ o . |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 25 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 41187-78,класс точности 5 или 6. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 : - класс точности 6 - при круговой обработке; - класс точности 5 - в остальных случаях |
| 26 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 92082-80,класс точности 1 или 2. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции более 480 см 2 : - класс точности 1 - для необрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей при круговой обработке. |
| 28 | Контроль ультразвуковой по ОСТ 1 90394-91. |  | Сталь нержавеющая | Штамповка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | требования к контролю | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2-Ш) по ТУ 14-1-2918-80,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2-Ш) | Сталь нержавеющая | Штамповка,Поковка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 12Х18Н10Т по ОСТ 1 90176-75,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Штамповка, Поковка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования | Применяется для первых изделий , при этом указываются : марка материала, стандарт или технические условия , группа контроля , вид термической обработки |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки 07Х16Н6-Ш по ТУ 14-1-2918-80,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 14Х17Н2 (ЭИ268), 07Х16Н6-Ш | Сталь нержавеющая | Штамповка, Поковка | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 07Х16Н6-Ш по ТУ 14-1-1660-76,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 07Х16Н6-Ш | Сталь нержавеющая | Штамповка, Пруток | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2-Ш) по ТУ 14-1-744-73,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2-Ш) | Сталь нержавеющая | Штамповка, Пруток | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка 12Х18Н10Т по ТУ 14-1-377-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Штамповка, Пруток | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка круглого 14Х17Н2(ЭИ268) по ТУ 14-1-377-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 14Х17Н2 (ЭИ268) | Сталь нержавеющая | Штамповка, Пруток круглый | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка шестигранного 14Х17Н2(ЭИ268) по ТУ 14-1-3957-85,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | 14Х17Н2 (ЭИ268) | Сталь нержавеющая | Штамповка, Пруток шестигранный | Детали из штамповок коррозион-ностойких и жаропрочных сталей | дополнительные требования |  |
| 3 | Теоретический чертёж __ . |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | теоретический чертёж |  |
| 10 | * Размер для справок. |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 17 | Контроль капиллярный по ОСТ 1 90282-79.Уровень чувствительности I,II или III. |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | требования к контролю |  |
| 23 | Штамповочный уклон __ o . |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | ОСТ 1 41188-78 - для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 ; ОСТ 1 92082-80 - для штамповок с площадью проекции свыше 480 см 2 . |
| 25 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 41187-78,класс точности 5 или 6. |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции до 480 см 2 : - класс точности 6 - при круговой обработке; - класс точности 5 - в остальных случаях. |
| 26 | Предельные отклонения размеров штамповки - по ОСТ 1 92082-80,класс точности 1 или 2. |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | размеры , предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. | Для штамповок с площадью проекции более 480 см 2 : - класс точности 1 - для необрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей; - класс точности 2 - для обрабатываемых поверхностей при круговой обработке. |
| 28 | Контроль ультразвуковой по ОСТ 1 90394-91. |  | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | требования к контролю | Для штамповок 1-й и 2-й группы контроля |
| 263 | Изготавливать по инструкции ПИ 1.2.107-79. | ВТ23 | Титановый сплав | Штамповка | Детали из титановых штамповок | другие требования | ПИ 1.2.107-79 - для ВТ23 |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ВТ6 | Титановый сплав | Штамповка горячая, Поковка,Плита | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 300 | Отжечь по инструкции ВИАМ 685-76.Группа контроля 1,2а или 5 по ОСТ 1 00021-78. | ОТ4 ,ВТ3-1, ВТ20 | Титановый сплав | Штамповка горячая, Поковка,Пруток круглый | Термическая обработка цветных и титановых сплавов ( СТП 671-124-97 ) | требования к термообработке |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из плиты ВТ20 по ГОСТ 23755-79,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | ВТ20 | Титановый сплав | Штамповка, Плита | Детали из титановых штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из плиты ВТ6 по ГОСТ 23755-79,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | ВТ6 | Титановый сплав | Штамповка, Плита | Детали из титановых штамповок | дополнительные требования |  |
| 22 | Штамповка ОТ4,ВТ3-1,ВТ6 или ВТ20 - по ОСТ 1 90000-70,группа контроля I,II или III по ОСТ 1 90074-72. | ОТ4,ВТ3-1, ВТ6,ВТ20 | Титановый сплав | Штамповка, Поковка | Детали из титановых штамповок | требования к материалу или заготовке ( литьё, штамповка и другие виды заготовок ), указания о материалах ( заменителях ) |  |
| 318 | Разрешается изготавливать из поковки ОТ4,ВТ3-1,ВТ6 или ВТ20 по ОСТ 1 90000-70,группа контроля I,II или III ОСТ 1 90074-72,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | ОТ4,ВТ3-1, ВТ6,ВТ20 | Титановый сплав | Штамповка, Поковка | Детали из титановых штамповок | дополнительные требования | Применяется для первых изделий , при этом указываются : марка материала, стандарт или технические условия , группа контроля , вид термической обработки |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка ВТ20 по ОСТ 1 90173-75,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | ВТ20 | Титановый сплав | Штамповка, Пруток | Детали из титановых штамповок | дополнительные требования |  |
| 317 | Разрешается изготавливать из прутка ОТ4 или ВТ3-1 по ОСТ 1 90173-75,ТУ 1-92-6-72 или ОСТ 1 90107-73,без сохранения штамповочных уклонов с шероховатостью поверхности __ вместо º√. | ОТ4,ВТ3-1 | Титановый сплав | Штамповка, Пруток | Детали из титановых штамповок | дополнительные требования | ОСТ 1 90173-75 для Ф 10-60 мм, ТУ 1 92-6-72 для Ф 65-150 мм, ОСТ 1 90107-73 для Ф 140-250 мм. |