Типовые технические требования – Электронно-лучевая сварка.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Метод | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | Сварка ЭЛС - по РТМ 1.4.1380-84, категорияI,II или III. | 13Х15Н4АМ3(ВНС5), 06Х14Н6Д2МБТ (ЭП817) | Сталь | Сварка электронно-лучевая | Сварка |  |
| 310 | Сварка ЭЛС - по РТМ 1.4.1380-84, категорияI,II или III. | 30ХГСА,30ХГСН2А (30ХГСНА) | Сталь конструкционная | Сварка электронно-лучевая | Сварка |  |
| 307 | Дет. поз. __ σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 , 35.5 .. 40.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); | Прокаливаемость при закалке в масло (σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 308 | Дет. поз. __ σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); |  |
| 309 | Дет. поз. __ σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); | Прокаливаемость при изотермической закалке (σ в 110…145 кгс/мм 2 ) составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 310 | Сварка ЭЛС - по РТМ 1.4.1380-84, категорияI,II или III. | 08Х15Н5Д2Т(ВНС2), 08Х14Н5М2ДЛ(ВНЛ3) | Сталь нержавеющая | Сварка электронно-лучевая | Сварка |  |
| 310 | Сварка ЭЛС - по РТМ 1.4.1379-84, категорияI,II или III. | ОТ4-1, ОТ4,ВТ23,ВТ6,ВТ3-1, ВТ5Л,ВТ20. | Титан | Сварка электронно-лучевая | Сварка |  |